Challenger A12-55 – герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA). Серия A12 разработана для использования в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, в альтернативной энергетике и т.д. Соответствует стандартам IEC, BS, Eurobat, JIS. Срок службы – 12 лет.

| Модель | Емкость, Ач | Габариты, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C10, 1,80 В/эл | C20, 1,75 В/Эл | Д | Ш | В |  |
| А12-55 | 56 | 59 | 299 | 138 | 235 | 18.0 |

| Вольтаж | 12 В |
| --- | --- |
| Ток разряда, макс., А | 550 (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 6 мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20…+60С |
|  | Заряда: 0…+50С |
|  | Хранение: -20…+60С |
| Напряжение заряда (буф.режим) | 13,6-13,9В (25С) |
| Макс. Ток заряда | 16,5A |
| Уравнительный заряд и режим циклирования | 14,6-14,8В (25С) |
| Саморазряд | < 3% / мес.. |
| Терминалы | F11/F15 |
| Корпус | ABS (UL94-HB). Доступно в корпусе UL94-V1 (по запросу) |
| Положительный электрод | решетчатая пластина, диоксид свинца |
| Отрицательный электрод | решетчатая пластина из свинцово-кальциево-оловянистого сплава |
| Свинец | 99,998% чистоты |
| Сепаратор | стекловолокно |

| Разряд постоянным током, A (25℃) |
| --- |
|  | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60V | 184,3 | 135,7 | 105,8 | 64,46 | 35,75 | 21,38 | 14,76 | 12,23 | 10,30 | 7,033 | 5,833 | 3,113 |
| 10.0V | 179,0 | 129,1 | 103,6 | 63,34 | 35,59 | 21,22 | 14,71 | 12,17 | 10,24 | 6,976 | 5,777 | 3,056 |
| 10.2V | 173,7 | 124,5 | 101,97 | 62,17 | 35,26 | 21,06 | 14,59 | 12,12 | 10,17 | 6,919 | 5,721 | 2,999 |
| 10.5V | 155,9 | 114,9 | 97,09 | 61,70 | 34,93 | 20,90 | 14,54 | 12,00 | 10,05 | 6,861 | 5,665 | 2,943 |
| 10.8V | 140,7 | 104,8 | 89,50 | 60,65 | 34,10 | 20,52 | 14,14 | 11,72 | 9,872 | 6,747 | 5,609 | 2,886 |
| 11.1V | 120,2 | 93,7 | 80,28 | 56,78 | 32,40 | 19,61 | 13,52 | 11,15 | 9,448 | 6,461 | 5,441 | 2,716 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт (25℃) |
|  | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60V | 1944 | 1445 | 1153 | 723,3 | 413,1 | 252,0 | 175,7 | 145,8 | 122,8 | 83,97 | 69,71 | 37,32 |
| 10.0V | 1906 | 1401 | 1135 | 714,4 | 412,1 | 250,7 | 175,7 | 145,6 | 122,5 | 83,57 | 69,27 | 36,67 |
| 10.2V | 1884 | 1364 | 1122 | 709,4 | 408,9 | 249,1 | 175,0 | 145,3 | 122,1 | 83,02 | 68,65 | 35,99 |
| 10.5V | 1715 | 1270 | 1070 | 704,5 | 405,3 | 247,3 | 174,3 | 143,9 | 120,6 | 82,34 | 67,98 | 35,31 |
| 10.8V | 1562 | 1171 | 989,0 | 693,2 | 397,8 | 244,2 | 169,6 | 140,6 | 118,5 | 80,96 | 67,31 | 34,63 |
| 11.1V | 1372 | 1058 | 890,3 | 652,9 | 380,8 | 235,1 | 162,2 | 133,8 | 113,38 | 77,53 | 65,29 | 32,60 |